СОДЕРЖАНИЕ

Кладка наружных стен толщиной 640 мм на растворах

с противоморозными добавками

ВВЕДЕНИЕ

I. Технологическая часть

1.1. Особенности производства работ при отрицательной температуре

1.2. Инструменты, приспособления и инвентарь, применяемые при кладке

1.3. Кладка на растворах с противоморозными химическими добавками

- раскладка кирпича, расстилание раствора

- приемы укладки кирпича, обработка швов

1.4. Мероприятия, проводимые в период оттаивания кладки

1.5. Контроль качества кладки

1.6. Техника безопасности при выполнении каменной кладки в зимних условиях

II. Организационно-экономическая часть

2.1. Организация рабочего места

2.2. Транспортирование растворов в зимних условиях

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

I. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Особенности производства работ при отрицательной температуре

Твердение цементного раствора происходит при взаимодействии зерен цемента с водой. При этом образуется цементный клей, превращающийся затем в камень. С понижением температуры процесс твердения цементного раствора замедляется. Например, при температуре 5° С прочность его нарастает в 3—4 раза медленнее, чем при температуре 20° С, а при понижении температуры до 0° С твердение раствора практически прекращается совсем.

Известковый раствор твердеет вследствие кристаллизации гилрата окиси кальция, испарения избытка влаги и частичной карбонизации извести (при поглощении углекислого газа из воздуха). Для твердения необходимо, чтобы известь находилась во влажной среде. Наращивание прочности известкового раствора также зависит от температуры окружающей среды.

При отрицательных температурах (ниже 0° С) в растворах происходят явления главным образом физического характера, отражающиеся на их структуре и прочности.

Во-первых, при замерзании раствора содержащаяся в нем свободная вода обращается в лед, который в химическое соединение с вяжущими веществами не вступает. Если твердение не началось до замерзания, то оно не начинается и после замерзания; если же оно уже началось, то практически приостанавливается до тех пор, пока свободная вода будет находиться в растворе в виде льда.

Во-вторых, замерзающая в растворе вода значительно увеличивается в объеме (чистая вода приблизительно на 10%); вследствие этого структура раствора разрушается и он частично теряет накопленную до замерзания прочность.

При замерзании свежевыложенной кладки в ивах получается смесь вяжущего и песка, сцементированная льдом. Раствор настолько быстро теряет пластичность, что горизонтальные швы остаются недостаточно уплотненными; при оттаивании они обжимаются весом вышележащей кладки, что может вызвать значительную и неравномерную осадку, создающую угрозу прочности и устойчивости кладки.

При раннем замораживании кладки конечная прочность цементных, цементно-известковых и цементно-глиняных растворов, которую они приобретают после оттаивания и 28-дневного твердения при положительной температуре, значительно снижается и в некоторых случаях не превышает 50% прочности.

Эти обстоятельства требуют соблюдения определенного режима зимней кладки, необходимого для обеспечения прочности раствора и кладки в целом.

В зависимости от вида кладки и возводимых конструкций каменные работы в зимнее время можно выполнять следующими способами:

замораживанием, при котором кладку ведут на открытом воздухе из мерзлого кирпича, камней или блоков правильной формы на растворе, имеющем положительную температуру в момент укладки его в дело, а затем замерзающем. Сущность этого способа заключается в том, что раствор в швах, замерзший вскоре после укладки в дело, твердеет в основном весной после оттаивания кладки и частично при зимних и весенних оттепелях или искусственном отогревании кладки. Разновидностью этого способа является возведение каменных конструкций «под заморозку» с последующим искусственным полным или частичным оттаиванием мерзлой кладки;

с применением обычных растворов с химическими противо-морозными добавками. Эти растворы способны накапливать значительную прочность при средних и слабых морозах к моменту оттаивания кладки весной;

с применением электро- или паропрогрева свежевозведенной кладки отдельных конструкций, от которых требуется повышенная прочность и уменьшенная осадка в период их оттаивания;

в тепляках, когда не дают кладке замерзнуть до тех пор, пока раствор не приобретает требуемой прочности. После этого кладку оставляют без тепляка на морозе и она замерзает.

Из всех перечисленных способов наиболее широко применяют способ замораживания, как самый экономичный, менее трудоемкий и простой. При его применении необходимо лишь учитывать особенности загрузки оттаивающей кладки, так как в этот момент она имеет наименьшую прочность и от перегрузки может разрушиться.

При возведении кладки на растворах с химическими добавками необходимо тщательно следить за тем, чтобы приготовленный раствор был использован в дело до того, как он под воздействием добавок начнет схватываться, иначе раствор станет непригодным к употреблению. Это, естественно, усложняет работу, поскольку при больших объемах строительства раствор готовят на центральных узлах или заводах и доставка его на рабочее место требует значительного времени.

Кладка на растворах с химическими добавками, обеспечивающими частичное твердение растворов на морозе и хорошее сцепление раствора с камнем после оттаивания кладки, имеет ограниченное применение. Употребление таких растворов для кладки кирпичных стен жилых зданий, как правило, запрещается, так как химические добавки являются гигроскопическими веществами. Они вызывают повышенную влажность зданий, часто дают высолы на поверхностях кладки, а некоторые из них выделяют вредные газы.

Кладка с электро- или паропрогревом применяется редко из-за сложности устройства приспособлений для паропрогрева и необходимости экономить электроэнергию. Только в случаях, экономически оправданных (при наличии дешевых источников электроэнергии или пара), этот способ применяют для возведения особо ответственных конструкций.

Кладка в тепляках значительно удорожает работы и поэтому применяется иногда при возведении фундаментов или стен подвалов из бутобетона, а также в тех случаях, когда другие способы не являются более экономичными.

1.2. Инструменты приспособления и инвентарь, применяемы при кладке

Производительность труда каменщика во многом зависит от качества применяемого ручного инструмента.

Кельма типа КБ (рис. 1,а) — это лопатка из тонколистового стального полотна с изогнутой ручкой из древесины твердых пород. Она применяется для разравнивания раствора, заполнения вертикальных швов и подрезки излишков раствора.

Молоток-кирочка типа МКИ (рис. 1,б) массой 0,55 кг с деревянной ручкой длиной до 300 мм используется для рубки или тески кирпича, керамического камня. При этом лезвие молотка должно быть под прямым углом к поверхности ребра кирпича.

Рис. 1. Ручной инструмент для укладки кирпича: а – кельма, б – молоток-кирочка

Растворная лопата типа ЛР (рис. 2)   имеет полотно из листовой стали толщиной  1,6 мм.  Круглый  металлический стержень длиной 320 мм предохраняет от износа деревянный черенок. Лопата необходима для подачи и разравнивания раствора, а также для перемешивания его в ящике.

Рис. 2. Растворная лопаточка

Расшивки типа РВ-1 и РВ-2 (рис.3) имеют рабочую часть в форме разрезанной вдоль   стальной трубки с ручкой из древесины твердых пород. Обработку и уплотнение швов кладки ведут стальными  расшивками,  имеющими  вогнутую и  выпуклую  поверхность.

Рис. 3. Расшивки с вогнутой рабочей частью (а) и с выпуклой (б)

Для ускорения производства кирпичной кладки и повышения производства кирпичной кладки и повышения ее качества используют малогабаритные ручные приспособления.

Причальные скобы (рис. 4) П-образной формы закрепляют в швах кладки; скобы из листовой стали надевают на кирпич, уложенный плашмя.

Рис. 4. Причальные скобы для закрепления шнура

Крученый причальный шнур (рис.5) толщиной 1.5...3 мм натягивают вдоль выкладываемой стены. Он предназначен для соблюдения горизонтальности выкладываемых рядов.

Рис. 5. Причальный шнур в корпусе: 1 – корпус, 2 – ручка. 3 - шнур

Промежуточные маяки (рис. 6) в виде прямоугольного корпуса или сварной рамки фиксирует натянутый шнур в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Рис. 6. Промежуточные маяки:

а – с прямоугольным корпусом, б – со сварной рамкой, 1 – причалка,

2 – корпус, 3 – ручка, 4 – ролик, 5 – упоры, 6 – рамка, 7 - фиксатор

Шаблон (рис. 7) в форме металлического угольника служит для разметки и проверки прямых углов каменных стен. Шаблон из двух линеек, соединенных хомутами с прижимными винтами, предназначен для разметки оконных и дверных проемов при производстве каменных работ.

Рис. 7. Шаблоны  для  разметки и проверки углов (а) и проемов (б)

1 — раздвижные линейки; 2 — прижимной винт; 3 - хомуты

Отвес (рис. 8) массой 0,2... 1 кг, состоящий из стального конусообразного корпуса, крученого шнура и алюминиевой планки, предназначен для проверки вертикальности углов и поверхности кладки.

Рис. 8. Отвес

Правило (рис. 9) из отфугованного деревянного бруска или дюралюминиевого профиля длиной 1,2...2 м предназначено для контроля поверхности выкладываемых стен.

Для проверки качества кирпичной кладки используют контрольно-измерительный инструмент.

Рис. 9. Правило: а – дюралюминиевое, б – деревянное

Складной метр и рулетки (рис. 10) длиной 2...20 м служат для линейных измерений в ходе выполнения кладки.

Рис. 10. Измерительные приборы

Уровень (рис. 11) в металлическом корпусе длиной 750 мм применяется для проверки вертикальности и горизонтальности кладки.

При производстве каменной кладки используют также различный инвентарь.

Рис. 11.  Уровень

1 - корпус: 2 - ампулы; 3 - крышка

Установка (рис. 12) объемом до 2 м3 служит для приема, подогрева, перемешивания и порционной выдачи товарного раствора и расходную тару для доставки к рабочему месту каменщика.

Рис. 12. Установка для приема и выдачи раствора

1 — рема; 2 — емкость с винтом внутри для перемешивания раствора; 3 — моторный отсек; 4 — крышка; 5 — секторный затвор для выдачи раствора; 6-подвеска

Бункер с челюстным затвором (рис.13) объемом до 1,2 м3 предназначен для приемки и подачи раствора на рабочее место каменщика.

Рис. 13. Бункер с челюстным затвором

1 - штурвал с тягой; 2 - затвор

Металлический растворный ящик (рис. 14) объемом 0,24 м3 служит для подачи раствора на рабочее место каменщика. Допускается подъем в гирлянде (до шести ящиков одновременно).

Рис. 14. Металлический растворный ящик

1 - грузоподъемная петля; 2 — строп

Подхват-футляр (рис. 15) грузоподъемностью 1,5 т состоит из двух полуфутляров Г-образной формы закрепленных на захватных рычагах шарнирно смонтированных на оси Подхват-футляр предназначен для выгрузки двух пакетов кирпича из автомобиля и подачи их к рабочему месту каменщика.

Рис. 15. Подхват-футляр: 1 – захватные рычаги со стенкой, 2 – ось, 3 – поддон с кирпичом

Самозатягивающийся захват (рис.16) грузоподъемностью   1,75  т  представляет  собой  прямоугольную  раму с двухчелюстным рычажным зажимом. Он предназначен для разгрузки пакетов силикатного кирпича без поддонов с автотранспорта и подачи их к месту кладки.

Рис. 16. Самозатягивающийся захват:

1 - рама захвата; 2 - натяжные пластины;  3 — зажимные балки;

4 — захватное устройство

Бак для смачивания кирпича (рис.17)   представляет собой емкость, заполненную водой. В жаркую и сухую погоду поддоны с кирпичом опускают в бак, смачивают и подают к рабочему месту каменщика.

Рис. 17.  Бак для смачивания кирпича

1 — петля;  2 — прогоны

Переносные светильники (рис. 18) в виде раздвижной рамы с телескопической стойкой, имеющей плафоны, освещают рабочее место в темное время суток.

Рис. 18. Переносный светильник:

1 – раздвижная рама, 2 – телескопическая стойка. 3 – провод, 4 - плафон

Контейнер (рис. 19) для хранения одежды, инструмента и приспособлений бригады каменщиков имеет отделения для двух смен. Технологически необходимый набор инструмента, приспособлений и инвентаря, рассчитанный на бригаду каменщиков, называют нормокомплектом. Его бережное использование способствует повышению качества и производительности труда каменщика.

Рис. 19. Металлический контейнер: 1 – петля, 2 – двусторчатая дверь

1.3. Кладка на растворах с противоморозными химическими добавками

При возведении кладки на растворах с противоморозными химическими добавками, обеспечивающими частичное твердение растворов на морозе и хорошее сцепление раствора с камнем после оттаивания кладки, необходимо тщательно следить за тем, чтобы приготовленный раствор был использован до того, как он под действием добавок начнет схватываться. Такие растворы для кладки стен жилых зданий, как правило, не применяют, так как химические добавки являются гигроскопическими веществами и увеличивают влажность зданий, часто дают высолы на поверхности кладки/

Кладку на растворах с противоморозными добавками (поташ, нитрит натрия и др.) выполняют обычными технологическими приемами. Количество добавок, определяемое строительной лабораторией, зависит от вида конструкции и температуры воздуха (табл. 1). Марку раствора, в который вводят противоморозные добавки, указывают в проекте. Она должна быть не менее 50.

Таблица 1. Количество химических добавок в растворах, % от массы цемента

| Добавка | Среднесуточная температура воздуха, °С | Количество добавки |
| --- | --- | --- |
| Армированные и неармированные конструкции |
| Нитрит натрия (НН) | От 0 до <2 и знакопеременная От —3 до <5 » -6 » -15 | 2…3 4…5 8…10 |
| Поташ (П) | От 0 до —2 и знакопеременная До -5 От —6 до —15 » —16 » —30 | 3 5 10 15 |
| Нитрит натрия + поташ (НН + П) | От 0 до —2 и знакопеременная От —2 до —5 » —6 » —15 » —16 » —25 | 1,5+1,5 2,5+2,5 5+5 6+6 |
| Нитрат кальция с мочевиной (НКМ — готовый продукт) | От 0 до —2 и знакопеременная От —3 до —5 » -6 » -20 | 2…3 4…5 8…10 |
| Неармированные конструкции |
| Хлористый кальций + хлористый натрий (ХК + ХН) | От 0 до —2 и знакопеременная От —3 до —5 » —6 » —10 » -11 » -15 | 1,5+0 3+0 3,5+1,5 3+4,5 |
| ННКХМ (ННХК + мочевина) | До -5 От -6 до -15 » -16 » -30 | 5 10 12 |

Растворы с противоморозными добавками приготовляют на цементах марки не ниже 300; в качестве заполнителя используют обычный песок. Растворы готовят так же, как и обычные, но затворяют не водой, а водными растворами химических добавок в соответствии с Инструкцией по приготовлению и применению строительных растворов СН 290—74.

При работе в зимних условиях контролируют прочность конструктивных элементов и всего здания в целом. Постоянно проверяют фактическую прочность раствора в швах кладки, которая должна быть не ниже проектной.

Подвижность растворов с противоморозкыми химическими добавками, см

Для кладки:

из кирпича ……………………………………………………………………….. 9…13

из пустотелого кирпича и керамического камня ................................................ 7…8

Для заделки швов у крупноблочных и  крупнопанельных зданий....................... 5…7

Растворы с противоморозными добавками набирают на морозе прочность в зависимости от количества добавки и продолжительности твердения (табл. 2).

Таблица  2. Характеристика растворов марки 50 и выше,

приготовленных на портландцементе с противоморозными добавками

| Добавка |  | Ожидаемая прочность раствора, % от проектной марки, при твердении в течение, сут. |
| --- | --- | --- |
| наименование | количество, % от массы цемента | Средне- суточная температура воздуха, °С |  |
|  |  |  | 7 | 28 | 90 |
| Нитрит натрия | 2...3 4...5 8...10 | 0...-2 -3...-5 -6...-15 | 15 10 5 | 50 40 30 | 70 55 40 |
| Поташ | 5 10 12 | до -5 -6...-15 -16...-30 | 25 20 10 | 60 50 35 | 80 65 50 |
| Нитрит натрия + поташ (в равных долях) | 1,5 + 1,5 2,5+2,5 5 + 5 | 0...-2 -3...-5 -6...-15 | 25 20 15 | 60 55 40 | 80 75 60 |
| НКМ | 6 + 6 | -16...-30 | 5 | 35 | 45 |
| НКМ (готовый продукт) | 2...3 4...5 8...10 | 0...-2 -3...-5 -6...-20 | 15 10 3 | 50 30 20 | 70 50 30 |
| Хлористый натрий + хлористый кальций | 1,5 + 0 3 + 0 3,5+1,5 3 + 4,5 | 2...-2 -3...-5 -6...-10 - 11... -15 | 35 35 25 15 | 80 80 45 35 | 100 100 70 50 |
| ННКМ (готовый продукт) | 5 10 | до -5 -6...-15 | 30 20 | 55 40 | 85 50 |
| ННХК + мочевина | 12 | -16...-30 | 5 | 20 | 30 |

Не допускается применять растворы с противоморозными добавками при возведении зданий, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности воздуха — более 60 % (бани, прачечные, цехи с влажными технологическими процессами), зданий и сооружений, эксплуатируемых при температуре выше 40 °С (литейные цехи, дымовые трубы), цехов, работающих в условиях агрессивной среды (в этом случае растворы, содержащие добавки, теряют прочность или выделяют вредные газы).

Приготовлять растворы с противоморозными добавками необходимо, соблюдая требования техники безопасности. К работе допускаются рабочие, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по работе с химическими добавками. Внесение противоморозных добавок (поташа) в условиях строительной площадки  выполняют рабочие не моложе  18 лет.

Рабочие, имеющие повреждения кожного покрова (ссадины, ожоги, царапины, раздражения) или поражения век и глаз, к приготовлению раствора не допускаются.

Добавки хранят в таре в сухом изолированном помещении; в этих помещениях запрещается принимать пищу. Рабочие, приготовляющие растворы добавок, должны быть в комбинезонах, резиновых сапогах и перчатках, утепленных с внутренней стороны.

При использовании нитрата натрия следует соблюдать меры предосторожности, так как азотистая кислота и ее соли являются ядовитыми и легковоспламеняющимися веществами. В одном помещении с нитритом натрия нельзя хранить оксиды, так как при их взаимодействии могут образовываться ядовитые газы, запрещается вести работы с открытым огнем и курить. На емкостях с раствором нитрита натрия должна быть надпись «Яд».

Растворы марки 50 и выше с добавками нитрита натрия, поташа, нитрита кальция с мочевиной и др. способны набирать прочность даже при отрицательных температурах воздуха. За два-три зимних месяца кладочный раствор приобретает 70...80% марочной прочности. В результате прочность кладки на растворах с противоморозными химическими добавками не меньше, чем у конструкций, выложенных летом.

Кладку на растворах с противоморозными добавками ведут на открытом воздухе теми же технологическими приемами, что и при способе замораживания (см. рис. 20). Кирпич и другой стеновой материал перед укладкой в конструкцию очищают от снега и наледи. Растворную смесь, содержащую противоморозные добавки, к рабочему месту каменщика доставляют подогретой до температуры не ниже 5° С.

Рис. 20. Кладка стен способом замораживания

При морозах до —15° С кладку ведут на растворах с добавкой нитрита натрия (5...10% массы цемента). Удобоукладываемость таких растворов сохраняется на морозе в течение 1,5...3 ч.

Растворы с нитритом натрия при температурах ниже —15° С почти не набирают прочности, они как бы «засыпают», но при температурах выше —15° С растворы вновь «оживают» и их твердение продолжается.

При морозах до —30° С в кладочные растворы вносят поташ (5...10% массы цемента) и замедлитель схватывания (сульфитно-дрожжевую бражку). Из-за быстрого схватывания такой раствор следует израсходовать в течение 1 ч. Добавки поташа способны вызывать коррозию (разрушение) силикатов, поэтому растворы, содержащие такую добавку, имеют ограниченное применение при возведении конструкций из силикатного кирпича.

Противоморозные добавки вносят на растворном узле в процессе приготовления смеси или в готовый раствор на строительной площадке (рис. 21). В бункер установки, где принимают, перемешивают и раздают раствор, заливают определенную дозу водного раствора противоморозной добавки.

Рис. 21. Внесение в раствор противоморозных добавок на строительном объекте

1 — эстакада;   2 — автомобиль-самосвал с растворам:   3 — приемный бункер;

4 - емкость для поташа;  5 — электротележка с растворными ящиками

После перемешивания растворную смесь загружают в ящики и подают к рабочему месту каменщика.

При неблагоприятных температурных условиях растворы с химическими добавками могут не набрать необходимой прочности. В этом случае простенки и столбы зданий армируют стальными сетками (рис. 22). Наличие нитрита натрия или поташа в растворах не вызывает коррозии арматуры.

Кладка на растворах с противоморозными химическими добавками характеризуется простотой, экономичностью и широко применяется при возведении многоэтажных зданий.

Рис.22. Повышение прочности столба укладкой сеток

Раскладка кирпича, расстилание раствора

Кирпич раскладывают на стене в том положении, в котором его будут укладывать в кладку. Способы раскладки зависят от толщины стены. v В стенах толщиной в 2—2,5 кирпича для кладки наружной тычковой версты кирпич раскладывают стопками (по две штуки) перпендикулярно или под углом 45° к оси стены. Между стопками оставляют промежуток в полкирпича.

Для наружной ложковой версты стопки из двух кирпичей располагают параллельно оси стены с промежутком в один кирпич.

B стенах толщиной в 1,5 кирпича для кладки наружной тычковой и ложковой версты стопки из двух кирпичей укладывают параллельно  оси  стены.  При  тычковой  версте промежутки между стопками 1 —1,5 см, при ложковой — в один кирпич.

В стенах толщиной в кирпич (рис. 23) для кладки ложкового ряда стопки кирпичей раскладывают параллельно оси стены, оставляя промежуток в один кирпич; для кладки тычкового ряда — перпендикулярно оси стены на расстоянии в полкирпича один от другого.

Рис. 23. Раскладка кирпича в стенах толщиной 250 мм для ложковой версты (а) и тычковой (б) версты

В перегородках толщиной в полкирпича раскладку ведут но одному кирпичу с зазором между кирпичами 1...1.5 см.

Во всех случаях для кладки наружной версты кирпич раскладывают на внутренней части стены, а для кладки внутренней версты — на наружной части стены. При кладке забутки кирпичи раскладывают на наружной версте.

Раскладывая кирпичи (рис. 24), обращают внимание, чтобы их лицевая сторона была чистой и не имела повреждений. От места укладки стопки кирпича отстоят на 50...60 см, чтобы осталось место для расстилания раствора.

Предварительное и удобное размещение кирпича требует от каменщика минимальных движений и ускоряет процесс кладки.

Выработка каменщика и прочность кладки зависят от правильной подготовки растворной постели. Порции раствора, подаваемые на стену, расстилают сплошным ровным слоем в виде грядки так, чтобы при укладке кирпичей не требовалось разравнивания кельмой.

Рис. 24. Подготовка растворной пастели и раскладка кирпича

При кладке тычковых рядов наружной версты раствор расстилают грядкой (рис. 25, а), отступающей от грани стены на 1 см (когда необходимо полное заполнение швов на лицевой поверхности кладки) или на 2,5...3 см, если стены будут оштукатуривать. Равномерная толщина растворной грядки образуется при разравнивании раствора передним ребром лопаты.

При кладке тычковых рядов внутренней версты (рис. 25, б) раствор расстилают так же, как и для наружной версты, с отступом на 1 см от внутренней грани стены.

При кладке ложковых рядов наружной версты (рис 25, в) раствор расстилают грядкой шириной 10,., 11 см и толщиной 2...2,5 см на расстоянии 1 см от наружной грани стены (при кладке под расшивку) или на 2,5...3 см (при кладке впустошовку).

Рис. 25. Расстилание раствора под версту:

а, б – под наружную и внутреннюю тычковую

При кладке ложковых рядов внутренней версты  (рис. 25, г) раствор расстилают так же, как и для наружной версты, отступая на 1...2,5 см от внутренней грани стены.

При кладке забутки раствор, набросанный в «корыто» между наружной и внутренней верстами разравнивают передней гранью лопаты.

При кладке столбов раствор подают на середину столба, затем разравнивают кельмой, выдерживая  толщину слоя до 1 см и отступая от края столба на 1,5...2 см.

Рис. 25. Расстилание раствора под версту:

в, г – под наружную и внутреннюю ложковую

Приемы укладки кирпича, обработка швов

Производительность труда каменщика зависит от выбора рациональных приемов укладки кирпича. Приемом называют рабочие движения, выполняемые в определенной последовательности. В зависимости от пластичности раствора и требований к качеству лицевой поверхности (под штукатурку или расшивку) применяют различные приемы укладки кирпича.

Укладка кирпича приемом «вприсык» обеспечивает неполное заполнение швов на лицевой поверхности, но требует при этом пластичного раствора.

При укладке кирпичей тычком (рис. 26, а); приготовленная растворная постель должна отступать от края стены на 2...3 см; передней гранью кирпича на расстоянии 5...8 см от верха приготовленной постели подгребают раствор;

- каменщик, придвигая кирпич, поворачивает его и прижимает к ранее уложенным;

- укладываемый кирпич нажатием руки осаживают до требуемой толщины шва.

Такие же рабочие движения (подгребание раствора, прижатие кирпича и осаживание его на растворной постели) применяются при укладке кирпичей ложком (рис. 26, б).

Рис. 26. Укладка кирпичей «вприсык»:

а – тычковых, б – ложковых, 1 – подгребание раствора передней гранью кирпича, 2 – прижатие кирпича к ранее уложенному, 3 – осаживание кирпича

Такой прием укладки кирпича без применения кельмы характеризуется высокой производительностью, однако поверхности выложенных стен требуют оштукатуривания.

Укладка кирпича приемом «вприсык с подрезкой раствора» (рис. 27) обеспечивает полное заполнение швов на лицевой поверхности и ведется на пластичных растворах. При этом растворная постель не доходит до края стены на 1 см.

Тычковые и ложковые кирпичи укладывают одинаковыми рабочими приемами, включающими:

- подгребание раствора передней гранью кирпича для образования вертикального шва;

- прижатие кирпича к ранее уложенному;

- осаживание кирпича нажатием руки или рукояткой кельмы с одновременной подрезкой излишков раствора а лицевой поверхности кладки.

Рис. 27. Укладка кирпичей «вприсык с подрезкой раствора»

а – тычковых; б – ложковых, 1 – подгребание раствора,

2 – образование вертикального шва, 3 – осаживание и подрезка излишков раствора

Укладка кирпича «вприжим» (рис. 28) обеспечивает полное заполнение швов на лицевой поверхности и ведется на жестких или пластичных растворах.

Этим приемом укладывают тычковые и ложковые ряды. Поданный раствор каменщик разравнивает кельмой, подготавливая постель для 3—4 кирпичей так, чтобы она на 1 см не доходила до края стены.

Рис. 28. Укладка кирпичей «вприжим»

а - тычковых; б – ложковых, 1 – подгребание раствора кельмой,

2 – прижатие и осаживание кирпича

Затем ребром кельмы подгребают часть раствора с верха постели и прижимают к вертикальной грани уложенного кирпича. Левой рукой каменщик укладывает кирпич и прижимает его к ранее уложенному, одновременно извлекая кельму правой рукой вверх. При этом образуется плотно заполненный   раствором    вертикальный   шов.

Далее нажатием руки или постукиванием рукоятки кельмы кирпич осаживают до требуемой толщины шва. После укладки 2—4 кирпичей раствор, выжатый из швов, подрезают кельмой.

Укладка кирпича вприжим требует от каменщика больше движений, чем укладка вприсык с подрезкой, поэтому она более трудоемка.

Укладка кирпича приемом «вполуприсык» (рис. 29). Кирпичи укладывают в забутку, для чего ровным слоем расстилают раствор. Каменщик ведет кладку обеими руками,    подгребая раствор ребрами кирпичей и частично заполняя вертикальные швы. Уложенные в забутку кирпичи осаживают до уровня с верстовыми рядами. Этот прием несложен, его выполняют  каменщики 2-го разр.

Каменщик должен владеть различными приемами укладки кирпича и использовать их  по обстоятельствам.

Рис. 29. Укладка кирпичей "вполуприсык"

а - ложковых: б - тычковых;  1 - подгребание раствора; 2 - осаживание кирпичей

Обработка швов (рис. 30) выполняется при помощи расшивки. Вначале расшивают     вертикальные швы, затем — горизонтальные. Шов обрабатывают сначала широкой, a затем  более узкой частью инструмента, в результате чего шов приобретает форму валика или желобка. Такая обработка  уплотняет  швы  и  улучшает декоративные качества    неоштукатуренных кирпичных стен. Лицевые швы стен, предназначенных под штукатурку, на глубину 10... 15 не заполняют раствором (рис. 31). Такая кладка, называемая пустошовкой, способствует прочному сцеплению со слоем  штукатурки.  Швы стен,  неподлежащих оштукатуриванию, заполняют раствором вровень с поверхностью. Такую кладку, когда излишки раствора в наружных швах подрезаны кельмой, называют вподрезку.

Рис.30. Расшивка наружных швов	Рис. 31. Виды расшивки наружных швов

1 – вертикальные швы;			   а – выпуклая, б – вогнутая,

2 – горизонтальные швы			в – заглубленная, г – вподрезку

3 - расшивка

Кладку по цепной (однорядной) системе перевязки швов выполняют, соблюдая определенные правила:

- первый (нижний) ряд укладывают тычками;

- тычковые и ложковые ряды последовательно чередуются между собой;

- поперечные вертикальные швы на лицевой поверхности перевязывают на 0,25 кирпича;

- продольные вертикальные швы (по ширине стены)   перевязывают на  0,5

1.4. Мероприятия, проводимые в период оттаивания кладки

Весной в кладке, выложенной способом замораживания, замерзший раствор оттаивает и прочность его будет такой, какую он приобрел в момент замерзания. В этот период каменные конструкции обладают пониженными прочностью и устойчивостью, а также увеличенной осадкой.

Еще до начала оттаивания кладки принимают меры по временному усилению наиболее нагруженных и наименее устойчивых элементов здания.

Для уменьшения нагрузки, действующей на простенки нижних этажей, устанавливают разгрузочные стойки (рис. 32). При осадке оттаивающей кладки высоту стоек регулируют деревянными клиньями, подводимыми под нижние концы стоек.

Несущую способность кирпичных столбов временно усиливают установкой    обоймы    из четырех стальных уголков, стянутых болтами (рис. 33, а).

Рис.32. Усиление простенков разгрузочными стойками

1 — деревянная подкладка;   2 — простенок; 3 — доска;  4 - стойки;

5 — клинья, регулирующие высоту стоек

Усиление несущей способности простенков достигается установкой инвентарных стальных хомутов, расположенных через 40...50 см по высоте (рис. 33, б). В местах постановки хомутов четверти простенков удаляют, а восстанавливают их после снятия креплений.

Рис. 33. Усиление столбов и простенков

в  - стальной обоймой;  в - инвентарными хомутами;

1 - стальной уголок; 2 — стяжной болт; 3 — хомуты со стяжными болтами

Для повышения несущей способности кладки борозды и гнезда  в  простенках закладывают кирпичом (рис 34). В целях уменьшения нагрузки междуэтажные перекрытия освобождают от подмостей, материалов, строительного мусора.

Рис. 34. Повышение  несущей  способности простенков и

уменьшение нагрузки на междуэтажное перекрытие

1 — простенок; 2 - междуэтажное перекрытие; 3 — подмости;

4 -борозда, заделанная кирпичом

Для обеспечения устойчивости каменной кладки при весеннем оттаивании высокие простенки раскрепляют двухсторонними сжимами, стянутыми проволочными скрутками (рис 35, а).

Отдельно стоящие стены  (не связанные с перекрытием или покрытием), высота которых более чем в 5 раз превышает их толщину, временно закрепляют двухсторонними подкосами  (рис. 35, б).

Рис. 35. Обеспечение устойчивости кладки

а — двусторонними сжимами; б -  двусторонними подкосами;

1 - бревна; 2 - проволочные скрутки; 3 - подкосы

Временные крепления (разгрузочные стойки, стальные обоймы и хомуты, двухсторонние сжимы и др.) после оттаивания кладки оставляют на период начального твердения раствора, но не менее чем на 12 сут.

1.5. Контроль качества кладки

При возведении каменной кладки в зимнее время и подготовке объекта к отделочным работам в проекте производства работ следует предусмотреть одновременное окончание монтажа постоянной системы отопления, каменной кладки стен, монтажа перекрытий, устройства кровли, остекления оконных проемов и утепления входных проемов.

Огнеупорная кладка в зимних условиях должна вестись в отапливаемом здании или тепляке, где температура не ниже 5° С. Огнеупорный раствор при укладке должен иметь температуру не ниже 5° С. Печь, выложенная в тепляке, должна быть просушена до его разборки. При температуре ниже нуля без тепляков допускается вести кладку из красного и трепельного кирпича методом замораживания.

За ведением зимней кладки должен быть установлен систематический технический контроль. Ежедневно не реже трех раз в сутки в журнале работ отмечают температуру наружного воздуха, температуру раствора в момент его укладки, температуру кладки при искусственном прогреве, замеряемую в швах на глубине не менее 12 см, а также состояние каменных конструкций в период оттаивания. Если кладку ведут на растворах с химическими добавками, то в журнале работ указывается концентрация водных растворов этих добавок. Фактическая прочность раствора определяется испытанием контрольных кубиков.

Каменные конструкции, возведенные в зимнее время, принимают в соответствии с требованиями технических условий на производство зимних работ. При приемке должны быть предъявлены журнал зимних работ и акты на скрытые работы.