СОДЕРЖАНИЕ

Декоративная кладка стен толщиной 510 мм со сплошными вертикальными швами

ВВЕДЕНИЕ

I. Технологическая часть

1.1. Описание технологического процесса

1.2. Инструменты, приспособления и инвентарь, применяемые при выполнении кладки

1.3. Технология выполнения декоративной кладки

- раскладка кирпича и расстилание раствора

- приемы укладки кирпича, обработка швов

- кладка стен в два кирпича (510 мм) с рисунком швов крестовой сложной кладки на фасаде

- декоративная кладка с неперевязанными вертикальными швами

1.4. Контроль качества кладки

1.5. Техника безопасности и охрана труда

1.6. Качество кирпичной кладки

II. Организация рабочего места

2.1. Организация рабочего места

2.2. Подсчет объема работ и расхода материалов

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

I. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Описание технологического процесса

Кирпичную кладку с геометрически четким рисунком швов на фасадной поверхности (рис. 1) называют декоративной. Наиболее часто при строительстве кирпичных зданий применяют лицевую кладку со сплошными или с прерывающимися вертикальными швами.

Рис. 1. Варианты декоративной кладки:

а – со сплошными вертикальными швами, б – с прерывающимися вертикальными швами, 1 – тычковый ряд, 2…4 – ложковые ряды

Технология выполнения декоративной кладки (рис. 2) не отличается от технологии обычной кладки. Работу ведут звенья каменщиков, составляющие бригаду. При этом используют обычные инструмент, приспособления и инвентарь. Каменщикам, помимо соблюдения перевязки, порядовки и вертикальной кладки, необходимо правильно заложить нижний ряд и в процессе кладки следить за горизонтальностью, вертикальностью и одинаковой толщиной наружных швов.

Рис. 2. Кладка стены с декоративным рисунком швов

Кирпичи, выходящие на фасадную плоскость, должны иметь ровные грани, чистую поверхность и одинаковый цветовой оттенок.

Лицевая верста (при перевязанных или неперевязанных вертикальных швах) имеет многорядную систему перевязки (рис. 23), внутренняя верста и забутка —"однорядную".

Рис. 3. Перевязка кладки при декоративном рисунке нa лицевой поверхности

Швы на лицевой поверхности декоративной кладки расшивают. Вначале обрабатывают вертикальные, а затем горизонтальные швы. От формы (профиля) расшивки наружных швов зависит архитектурная выразительность кладки. Чаще всего швам придают выпуклую, вогнутую, заглубленную или односрезную форму (рис. 4). Выполнять декоративную кладку могут только каменщики высокой квалификации. Затраты труда при этом повышаются на 6...9% по сравнению с обычной кладкой.

Рис. 4. Профили наружных швов декоративной кладки:

а – выпуклый, б – вогнутый, в – заглубленный, г - односрезный

1.2. Инструменты, приспособления и инвентарь, применяемые при применении кладки

Производительность труда каменщика во многом зависит от качества применяемого ручного инструмента.

Кельма типа КБ (рис. 5,а) — это лопатка из тонколистового стального полотна с изогнутой ручкой из древесины твердых пород. Она применяется для разравнивания раствора, заполнения вертикальных швов и подрезки излишков раствора.

Молоток-кирочка типа МКИ (рис. 5,6) массой 0,55 кг с деревянной ручкой длиной до 300 мм используется для рубки или тески кирпича, керамического камня. При этом лезвие молотка должно быть под прямым углом к поверхности ребра кирпича.

Рис. 5. Ручной инструмент для укладки кирпича: а – кельма, б – молоток-кирочка

Растворная лопата типа ЛР (рис. 6)   имеет полотно из листовой стали толщиной  1,6 мм.  Круглый  металлический стержень длиной 320 мм предохраняет от износа деревянный черенок. Лопата необходима для подачи и разравнивания раствора, а также для перемешивания его в ящике.

Рис. 6. Растворная лопаточка

Расшивки типа РВ-1 и РВ-2 (рис.7) имеют рабочую часть в форме разрезанной вдоль   стальной трубки с ручкой из древесины твердых пород. Обработку и уплотнение швов кладки ведут стальными  расшивками,  имеющими  вогнутую и  выпуклую  поверхность.

Рис. 7. Расшивки с вогнутой рабочей частью (а) и с выпуклой (б)

Для ускорения производства кирпичной кладки и повышения производства кирпичной кладки и повышения ее качества используют малогабаритные ручные приспособления.

Причальные скобы (рис. 8) П-образной формы закрепляют в швах кладки; скобы из листовой стали надевают на кирпич, уложенный плашмя.

Рис. 8. Причальные скобы для закрепления шнура

Крученый причальный шнур (рис.9) толщиной 1.5...3 мм натягивают вдоль выкладываемой стены. Он предназначен для соблюдения горизонтальности выкладываемых рядов.

Рис. 9. Причальный шнур в корпусе: 1 – корпус, 2 – ручка. 3 - шнур

Промежуточные маяки (рис. 10) в виде прямоугольного корпуса или сварной рамки фиксирует натянутый шнур в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Рис. 10. Промежуточные маяки:

а – с прямоугольным корпусом, б – со сварной рамкой, 1 – причалка,

2 – корпус, 3 – ручка, 4 – ролик, 5 – упоры, 6 – рамка, 7 - фиксатор

Шаблон (рис. 11) в форме металлического угольника служит для разметки и проверки прямых углов каменных стен. Шаблон из двух линеек, соединенных хомутами с прижимными винтами, предназначен для разметки оконных и дверных проемов при производстве каменных работ.

Рис. 11. Шаблоны  для  разметки и проверки углов (а) и проемов (б)

1 — раздвижные линейки; 2 — прижимной винт; 3 - хомуты

Отвес (рис. 12) массой 0,2... 1 кг, состоящий из стального конусообразного корпуса, крученого шнура и алюминиевой планки, предназначен для проверки вертикальности углов и поверхности кладки.

Рис. 12. Отвес

Правило (рис. 13) из отфугованного деревянного бруска или дюралюминиевого профиля длиной 1,2...2 м предназначено для контроля поверхности выкладываемых стен.

Для проверки качества кирпичной кладки используют контрольно-измерительный инструмент.

Рис. 13. Правило: а – дюралюминиевое, б – деревянное

Складной метр и рулетки (рис. 14) длиной 2...20 м служат для линейных измерений в ходе выполнения кладки.

Рис. 14. Измерительные приборы

Уровень (рис. 15) в металлическом корпусе длиной 750 мм применяется для проверки вертикальности и горизонтальности кладки.

При производстве каменной кладки используют также различный инвентарь.

Рис. 15.  Уровень

1 - корпус: 2 - ампулы; 3 - крышка

Установка (рис. 16) объемом до 2 м3 служит для приема, подогрева, перемешивания и порционной выдачи товарного раствора и расходную тару для доставки к рабочему месту каменщика.

Рис. 16. Установка для приема и выдачи раствора

1 — рема; 2 — емкость с винтом внутри для перемешивания раствора; 3 — моторный отсек; 4 — крышка; 5 — секторный затвор для выдачи раствора; 6-подвеска

Бункер с челюстным затвором (рис.17) объемом до 1,2 м3 предназначен для приемки и подачи раствора на рабочее место каменщика.

Рис. 17. Бункер с челюстным затвором

1 - штурвал с тягой; 2 - затвор

Металлический растворный ящик (рис. 18) объемом 0,24 м3 служит для подачи раствора на рабочее место каменщика. Допускается подъем в гирлянде (до шести ящиков одновременно).

Рис. 18. Металлический растворный ящик

1 - грузоподъемная петля; 2 — строп

Подхват-футляр (рис. 19) грузоподъемностью 1,5 т состоит из двух полуфутляров Г-образной формы закрепленных на захватных рычагах шарнирно смонтированных на оси Подхват-футляр предназначен для выгрузки двух пакетов кирпича из автомобиля и подачи их к рабочему месту каменщика.

Рис. 19. Подхват-футляр: 1 – захватные рычаги со стенкой, 2 – ось, 3 – поддон с кирпичом

Самозатягивающийся захват (рис.20) грузоподъемностью   1,75  т  представляет  собой  прямоугольную  раму с двухчелюстным рычажным зажимом. Он предназначен для разгрузки пакетов силикатного кирпича без поддонов с автотранспорта и подачи их к месту кладки.

Рис. 20. Самозатягивающийся захват:

1 - рама захвата; 2 - натяжные пластины;  3 — зажимные балки;

4 — захватноев устройство

Бак для смачивания кирпича (рис.21)   представляет собой емкость, заполненную водой. В жаркую и сухую погоду поддоны с кирпичом опускают в бак, смачивают и подают к рабочему месту каменщика.

Рис. 21.  Бак для смачивания кирпича

1 — петля;  2 — прогоны

Переносные светильники (рис. 22) в виде раздвижной рамы с телескопической стойкой, имеющей плафоны, освещают рабочее место в темное время суток.

Рис. 22. Переносный светильник:

1 – раздвижная рама, 2 – телескопическая стойка. 3 – провод, 4 - плафон

Контейнер (рис. 23) для хранения одежды, инструмента и приспособлений бригады каменщиков имеет отделения для двух смен. Технологически необходимый набор инструмента, приспособлений и инвентаря, рассчитанный на бригаду каменщиков, называют нормокомплектом. Его бережное использование способствует повышению качества и производительности труда каменщика.

Рис. 23. Металлический контейнер: 1 – петля, 2 – двусторчатая дверь

1.3. Технология выполнения декоративной кладки

Раскладка кирпича и расстилание раствора

Кирпич раскладывают на стене в том положении, в котором его будут укладывать в кладку. Способы раскладки зависят от толщины стены.

В стенах толщиной в 2—2,5 кирпича (рис. 24) для кладки наружной тычковой версты кирпич раскладывают стопками (по две штуки) перпендикулярно или под углом 45° к оси стены. Между стопками оставляют промежуток в полкирпича.

Для наружной ложковой версты стопки из двух кирпичей располагают параллельно оси стены с промежутком в один кирпич.

Рис. 24. Раскладка кирпича в стенах толщиной 640 и 380 мм

Приемы укладки кирпича, обработка швов

Укладка кирпича «вприжим» (ршс. 25) обеспечивает полное заполнение швов на лицевой поверхности и ведется на жестких или пластичных растворах.

Этим приемом укладывают тычковые и ложковые ряды. Поданный раствор каменщик разравнивает кельмой, подготавливая постель для 3—4 кирпичей так, чтобы она на 1 см не доходила до края стены.

Затем ребром кельмы подгребают часть раствора с верха постели и прижимают к вертикальной грани уложенного кирпича. Левой рукой каменщик укладывает кирпич и прижимает его к ранее уложенному, одновременно извлекая кельму правой рукой вверх. При этом образуется плотно заполненный   раствором    вертикальный   шов.

Далее нажатием руки или постукиванием рукоятки кельмы кирпич осаживают до требуемой толщины шва. После укладки 2—4 кирпичей раствор, выжатый из швов, подрезают кельмой.

Укладка кирпича вприжим требует от каменщика больше движений, чем Укладка вприсык с подрезкой, поэтому она более трудоемка.

Рис. 25. Укладка кирпичей «вприжим»: а – тычковых, б – ложковых, 1 – подгребание раствора кельмой, 2 – прижатие и осаживание кирпича

Обработка швов (рис. 26) выполняется при помощи расшивки, Вначале расшивают вертикальные швы, затем — горизонтальные. Шов обрабатывают сначала широкой, а затем более узкой частью инструмента, в результате чего шов приобретает форму валика или желобка. Такая обработка уплотняет швы и улучшает декоративные качества неоштукатуренных кирпичных стен.

Рис. 26. Расшивка наружных швов:

1 – вертикальные швы, 2 – горизонтальные швы, 3 - расшивка

Кладка стен в два кирпича (510 мм) с рисунком швов крестовой

сложной кладки на фасаде

Стены толщиной в два кирпича с рисунком швов крестовой сложной кладки на фасаде (рис. 27) возводят в такой последовательности: первый ряд наружной версты — чередующиеся тычки с двумя ложками, внутренняя верста — кирпичи, уложенные тычками, забутка из ложков; второй ряд наружной версты повторяет первый, но так, чтобы вертикальный шов между ложками располагался на середине нижележащего тычка; внутренняя верста повторяет наружную; забутка состоит из тычков.

Рис. 27.Перевязка стен крестовой сложной кладки: 1, 2 - ряды кладки

Декоративная кладка с неперевязанными вертикальными швами

Широко распространена декоративная кладка с частично неперевязанными в лицевой версте поперечными вертикальными швами, например, в лицевом слое поперечные вертикальные швы перевязывают лишь через 3...6 рядов или вся лицевая поверхность кладки расчленяется сплошными вертикальными швами на полосы шириной в 1 кирпич. В пределах каждой из этих полос через 2...3 ряда кладки укладывают тычки, что и создает перевязку лицевого слоя с кладкой стены. Членение лицевого слоя вертикальными и горизонтальными линиями создает впечатление отделки поверхности кладки облицовочными плитками, придает фасаду строгость и нарядный вид. Примеры такой кладки показаны на рис. 28, а, б. Возможны и другие варианты перевязки вертикальных швов лицевого слоя. Однако в любых случаях обеспечивают перевязку кладки облицовочного слоя и основной стены. Чередование ложковых и тычковых кирпичей в таких кладках указывается в проекте.

Рис. 28. Декоративная лицевая кладка простенков

с неперевязанными вертикальными швами:

а — со сквозными вертикальными швами, б — со смещенными тычками

1.4. Контроль качества кладки

Под качеством кладки понимают ее соответствие рабочим чертежам и требованиям СНиП III-17-78.

В процессе выполнения кладки каменщик постоянно следит:

за правильностью перевязки, толщиной и заполнением швов;

за горизонтальностью и вертикальностью углов;

за наличием и правильностью укладки металлических связей, анкеров и т. д.;

за точностью размеров и правильным местоположением проемов, каналов ниш и т. д.

Контрольно-измерительным инструментом, шаблонами и приспособлениями систематически проверяют качество кладки.

Правильность заложения углов проверяют угольниками (рис. 29, а), а вертикальность углов и откосов проема — отвесом или уровнем с правилом (рис. 29, б).

Кладка каждого яруса (высотой до 1,2 м) контролируется не менее двух раз. Горизонтальность рядов проверяют уровнем и правилом (рис. 29, в). Толщину швов    измеряют 5—6 рядов, чтобы во время исправить ошибку.

Рис. 29. Проверка качества кладки контрольно-измерительными инструментами:

а – угольником, б – отвесом, в – уровнем с правилом

Если при приемке кладки выявится, что отклонения превышают допуски, предусмотренные СНиП III-17-78, или допущены отступления от проекта, то такая работа считается браком и подлежит обязательному исправлению.

Качество кладки во многом зависит от тщательности  работы  каменщика.

Повышение профессионального мастерства, строгое выполнение производственно-технологических требований, постоянный самоконтроль за выполнением каждой операции, повышенная требовательность к выложенной в смену кладке, смонтированной конструкции — вот та основа, от которой во многом зависит качество строительно-монтажных работ.

1.5. Техника безопасности и охрана труда

Техника безопасности — это комплекс мероприятия и правил, при точном соблюдении которых обеспечиваются безопасные для жизни и здоровья условия труда.

До начала работы каменщику необходимо получить инструктаж о безопасных методах и приемах выполнения производственного задания; осмотреть рабочее место и проверить правильность размещения материалов;   проверить   исправность   инструмента, инвентаря, приспособлений; установить наличие наружных защитных козырьков и ограждений в проемах; надеть спецодежду и защитную каску.

При кладке с подмостей или лесов (рис. 30)  необходимо, чтобы:

- рабочий настил располагался на 150 мм ниже верха кладки;

- ширина настила была не менее 2 м, а сам настил имел ровную поверхность и не прогибался при ходьбе;

- зазор между кладкой и настилом не превышал 50 мм;

- при высоте настила более 1 м подмости и леса были ограждены перилами высотой не менее 1,1 м, состоящими из поручня, горизонтального промежуточного элемента и бортовой доски;

- при   расстановке   кладочных   материалов вдоль выкладываемой оставался проход не менее 60...70 см.

Рис. 30. Складирование кладочных материалов на подмостях и лесах

Подача кирпича и раствора (рис. 31). Керамический кирпич, камень на поддонах с опорными брусками на рабочее место каменщика подают подхватом-футляром, состоящим из двух полуфутляров Г-образной формы с захватными рычагами, которые подводят под щит поддона.

Рис. 31.  Подача кирпича на поддонах с поперечными  6русками подхватом футляром

1 - поддон с поперечными  брусками; 2 - полуфутляр Г -образной формы

Стеновые материалы (рис. 32) на поддонах с крючьями на торцах подают захватом-футляром с жестким ограждением. Торцевые скобы, шарнирно соединенные с рамой захвата, зацепляют за четыре крюка поддона и подают его на рабочее место каменщика.

Рис. 32. Подача кирпича на поддонах с крючьями захватом-футляром

а - надевание футляра на поддон; 6 - закрепление ограждения за крюки поддона;

1 — крючья поддона; 2 - корпус, футляра; 3 - жесткое ограждение

Кирпич, поступающий на строительную площадку без поддонов, подают самозатягивающимся захватом (рис. 33). Масса пакета с захватом—1,9 т, поэтому устанавливать кирпич таким захватом разрешено только на усиленные подмости. Если подмости и леса не рассчитаны на такой груз, то захватом поднимают сначала шесть верхних рядов пакета, затем четыре нижних.

Рис. 33. Подача самозатягивающим захватом

1 - пакет силикатного кирпича;   2 — самозатягивающий захват

Раствор подают раздаточным бункером, перемещаемым краном (рис. 34). На рабочих местах ящики каменщиков наполняют раствором из бункера, объем которого позволяет заполнить до пяти растворных ящиков.

Рис. 34. Подача кладочного раствора

а - раздаточным бункером; б – в ящике, застропованных гирляндой

Загруженные раствором ящики подают на рабочее место.

При подаче кладочных материалов запрещено находиться под подаваемым грузом. Расстановку материалов на рабочем настиле подмостей и лесов, а также на перекрытиях выполняют в соответствии со схемой, утвержденной проектом производства работ.

В процессе кладки (рис. 35) каменщик:

- следит за исправностью ручного инструмента, рабочие поверхности которого должны быть ровными, а деревянные ручки плотно насажены и расклинены;

- работает в рукавицах;

- выполняет расшивку наружных швов после каждого ряда так, чтобы не находиться на стене;

- рубку и теску кирпича выполняет в защитных очках;

- ограждает выложенные проемы или вставляет в них оконные или дверные блоки;

- кладку в уровне перекрытий завершает в виде уступа (бортика), возвышающегося на 150 мм над укладываемым перекрытием;

- при выкладывании наружных пилястр, когда приходится стоять на стене, надевает предохранительный пояс и закрепляется за устойчивые части здания.

Рис. 35. Меры обеспечивающие безопасность кладки

а - ограждение проемов,  б - устройство бортика в уровне междуэтажных перекрытий; в - работа с предохранительным поясом, 1 - инвентарное ограждение;

2-бортик; 3 - предохранительный пояс; 4 - фал, закрепленный к устойчивым конструкциям здания

По окончании работы (рис. 36) каменщик убирает со стены инструмент, кирпич, остатки раствора, приводит в порядок рабочее место и проходы. Спускаться с лесов или подмостей разрешается по стремянкам и капитальным маршевым лестницам.

Все эти требования вместе с рациональной организацией труда нерабочего места при строгом выполнении правил техники безопасности исключают случаи травматизма при производстве кирпичной кладки.

Рис. 36. Рабочее место каменщика после окончания работы

1 — лестница; 2— подмости

1.6. Качество кирпичной кладки

По ходу работы каменщик следит за качеством кладки. Под этим понимают соответствие кладки рабочим чертежам и требованиям Строительных норм и правил (СНиП III-17-78), регламентирующих предельные отклонения при возведении конструкции из кирпича.

В процессе кладки необходимо постоянно контролировать:

- правильность перевязки, толщину и заполнение швов;

- горизонтальность рядов и вертикальность углов;

- наличие и правильность укладки стальных сеток, связей и т. д.

Отклонения размеров и положения кирпичных столбов (рис. 37) не должны превышать следующих значений (мм):

Ширина конструкции в плане…………………………………………………..10

Отметка опорной поверхности .......................................................................... -10

Смещение оси  конструкции……………………………………………………10

Отклонение поверхностей углов от вертикали:

на один этаж...........................................................................................................10

на  все здания  высотой более двух этажей…………………………………….30

Неровности на вертикальной поверхности, обнаруженные при

накладывании рейки длиной 2 м..........................................................................не более 5

Толщина швов:

горизонтальных...............................................................................................не менее 10 и

не более 15

вертикальных....................................................................................................8—15

Рис. 37. Схема измерения отклонений при кладке кирпичных столбов

1 – неровности на вертикальной поверхности, 2 – отклонения по ширине:

3 — отклонения по отметке опорной поверхности; 4 — смещение оси; 5 -  отклонения   поверхности  от  вертикали;   6 — толщина вертикальных швов, 7 – толщина горизонтальных швов

Отклонения в размерах и положении стен из кирпича (рис. 38) не должны превышать следующих значений  (мм):

Толщина конструкции в плане…………………………………………………15

Отметка опорных поверхностей ………………………………………………-10

Ширина простенков.............................................................................................-15

Ширина оконных проемов……………………………………………………..+15

Смещение вертикальных осей оконных проемов……………………………..20

Смещение оси  конструкции ……………………………………………………10

Отклонение поверхностей и углов от вертикали:

на один этаж...........................................................................................................не более 10

на все здания высотой более двух этажей……………………………………...30

Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м стен ………………………не более 15

Неровности на вертикальной поверхности стены, обнаруженные

при накладывании рейки длиной 2 м...................................................................не более 10

Толщина швов:

горизонтальных.....................................................................................................не менее 10

и не более 15

вертикальных..........................................................................................................8... 15

Если при приемке работы окажется," что отклонения превышают допуски, предусмотренные СНиП, и допущены отступления от проекта, то такая работа подлежит исправлению.

Рис.38. Схема измерения отклонений в размерах и положении кирпичных стен

1 - смещение вертикальны осей оконных проемов; 2 - отклонение по ширине проема; 3 - отклонение го ширине простенка; 4 отклонение по толщине вертикальных швов; 5 - отклонение по толщине горизонтальных швов: 6 - отклонение рядов от горизонтали на 10 м длины; 7 - отклонение углов поверхности от вертикали; 8 — неровности на вертикальной поверхности; 9 — отклонение отметки опорной поверхности; 10 - отклонение по ширине стены;  11 - смещение оси

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Организация рабочего места

Участок кладки вместе с установленными рядом поддонами с кирпичом, ящиками раствора и подмостями образует рабочее место каменщика. Правильная организация рабочего места обеспечивает высокую производительность труда.

При кладке глухих участков стен (рис. 39) рабочее место каменщика имеет ширину 2,5...2,6 м и подразделяется на зоны:

рабочую (шириной 60...70 см), где перемещается каменщик в процессе кладки;

складирования (шириной до 1,6 м), где ящики с раствором чередуются с поддонами кирпича;

свободную (шириной 30...40 см) для прохода.

Рис. 39.  Организация рабочего места  при кладке глухих стен