КРАСКА КОЛЕРОВОЧНАЯ

Подготовленная для окрашивания поверхность

Тщательно встряхнуть закрытый туб с краской

Определить необходимое количество колеровочной краски SC-31 согласно тоновому ряду

Добавить необходимое количество краски SC-31 в колеруемый материал

Тщательно перемешать при помощи дрели с насадкой до получения однородного цвета

Окрашивать поверхность при помощи кисти, валика или распылителя

Время высыхания каждого слоя краски 1 -2 часа

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОЛЕРОВАНИЮ КРАСКАМИ SC-31

| Желаемый тон | Площадь окрашиваемой поверхности * |
| --- | --- |
|  | до 25 м2 | до 45 м2 | до 90 м2 | до1805 м2 |
|  | 4,2 кг краски-колера | 7 кг краски-колера | 14 кг краски-колера | 28 кг краски-колера |
| Разбелы | 1:1 | 2,1 кг колера 2,1 кг белой краски | 3,5 кг колера 3,5 кг белой краски | 7 кг колера 7 кг белой краски | 14 кг колера 14 кг белой краски |
|  | 1:5 | 08 кг колера 4 кг белой краски | 1,2 кг колера 6 кг белой краски | 2,4 кг колера 12 кг белой краски | 4,8 кг колера 24 кг белой краски |
|  | 1:10 | 0,42 кг колера 4,2 кг белой краски | 0,7 кг колера 7 кг белой краски | 1,4 кг колера 14 кг белой краски | 2,8 кг колера 28 кг белой краски |
|  | 1:20 | 0,21 кг колера 4,2 кг белой краски | 0,35 кг колера 7 кг белой краски | 0,7 кг колера 14 кг белой краски | 1,4 кг колера 28 кг белой краски |
|  | 1:40 | 0,105 кг колера 4,2 кг белой краски | 0,175 кг колера 7 кг белой краски | 0,35 кг колера 14 кг белой краски | 0,7 кг колера 28 кг белой краски |

* при нанесении на ровное, гладкое основание.

Внимание! Краска-колер SC-31 подходит для колерования водно-дисперсионных материалов различных марок.

Применяйте водно-дисперсионные материалы SMILE (идеально совместимые между собой, следуйте нашим рекомендациям, и мы гарантируем качественное и долговечное покрытие.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение:

Краска акриловая SC-31 предназначена для колерования (тонирования) акриловых водно-дисперсионных красок, шпатлевок и штукатурок с целью цветного оформления фасадных и внутренних поверхностей. Краска SC-31 в неразбавленном виде применяется для получения покрытия насыщенного цвета.

Технические данные

| Применение |  |
| --- | --- |
| Время высыхания каждого слоя | до 1 -2 часа |
| Оптимальные условия применения |  |
| -температура оснований | 18÷250С |
| -влажность воздуха | 60÷70 % |
| Допустимые температуры | 5÷350С |
| Последующие работы | через 3-4 часа |
| Расход | 0,15÷0,25 кг/м2 |
| Цвет | по таблице тонов |
| Степень глянца | матовая |
| Фасовка в полимерную тару | 0,35кг; 1кг |
| Рабочие инструменты |  |
| Очистка инструментов |  |
| Хранение в плотно закрытой таре |  |

Заключение Минздрава Украины №05.03.02-04/24062, ТУ У 24.3-2218100195-001:2005

Производитель:

ЧП Олейников А.В.,

Украина, г. Днепродзержинск,

ул. С. Лазо, 2,

тел./факс: +38 (05692) 7-04-41, 7-04-31, 7-80-61.

Производитель осуществляет технические консультации по применению материалов.

Подготовка оснований:

Подготовка оснований осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Перед покраской рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпатлёвочных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. Имеющиеся глубокие дефекты поверхности устранить ремонтными штукатурками, мелкие неровности - шпатлёвками. Обработать грунтовками типа SG-12, SG-15, SG-17, SG-18, SG-20 (см. рекомендации по выбору грунтовок а информационныхлистах на краски и грунтовки). Порядок работы:

Перед применением краску SC-31 тщательно перемешать методом взбалтывания в закрытой таре. Выбрать нужный разбел согласно тоновому ряду, указанному на этикетке SC-31. Руководствуясь рекомендациями по колерованию (см. таблицу ниже), определить требуемое количество колера и колеруемого материала исходя из площади обрабатываемой поверхности. В случае разбелов 1:1 и 1:5, отобрать из ведра излишек колеруемого материала до количества, необходимого по таблице. Колер SC-31 ввести в колеруемый материал и тщательно перемешать дрелью с мешалкой до получения однородного цвета. Краску SC-31 или колерованный водно-дисперсионный материал нанести методом распыления, кистью, ворсовым валиком или шпателем в 1-2 слоя, при необходимости разбавить водой до 5% от веса краски или шпатлевки (штукатурки). Время высыхания каждого слоя краски при температуре 20 ± 20С -1-2 часа.

Инструменты после работы промыть водой. Последующие работы проводить через 3-4 часа в зависимости от условий нанесения краски. Избегать попадания прямых солнечных лучей и воздействий сквозняков на обрабатываемую поверхность.

Условия и срок хранения: Краску хранить  в  плотно  закрытой таре производителя при температуре от +5 до +35°С, предохраняя от прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 18 месяцев от даты изготовления при соблюдении правил хранения и транспортировки. Утилизация отходов:

Остатки  высохшей  краски  экологически безвредны  и представляют собой  обычный строительный мусор. Меры предосторожности: Краска не содержит токсичных и вредных веществ  и  не требует  специальных  мер предосторожности. При попадании на кожу и в глаза тщательно смыть водой.

* в случае применения SC-31 для наружных работ рекомендуется использовать в концентрированном виде или при разбеле 1:1