ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КЛЕЕВЫМИ, МАСЛЯНЫМИ И СИНТЕТИЧЕСКИМИ СОСТАВАМИ

Поверхности, предназначенные для клеевой окраски, предварительно покрывают грунтовкой для образования плотной нерастворимой пленки, препятствующей прониканию воды, разбавителей, олифы и других жидкостей, входящих в малярные отделочные составы.

Нерастворимая грунтовочная пленка образуется при взаимодействии солей металлов: алюминиево-калиевых квасцов или медного купороса с жидким хозяйственным мылом.

Кроме того, в грунтовку добавляют олифу, придающую ей пластичность, а также раствор животного клея и мела, способствующий лучшему образованию пленки.

Для приготовления 10 литров грунтовки на квасцах требуется от 200 до 300 г алюминиево-калиевых квасцов, 200 г 40%-ного хозяйственного мыла, 200 г плиточного клея, 30 г олифы и до 7 кг молотого мела.

Если грунтовки приготавливаются на медном купоросе, рекомендуется использовать деревянную посуду, поскольку медный купорос разъедает металлические предметы.

Перед нанесением грунтовки поверхности стен очищают от пыли, натеков и брызг раствора. Небольшие шероховатости сглаживаются куском песчаного камня, силикатного кирпича или дерева хвойных пород с использованием его торца. Обнаруженные после сглаживания трещины расширяют ножом, стамеской или стальным шпателем на глубину 2 мм, очищают от пыли, смачивают водой или грунтуют.

Трещины заполняют подмазочными пастами, которые приготавливают из смеси гипса (1 часть), мела (2 части) и 5%-ного животного клея, добавляемого в состав до получения требуемой густоты. Такие пасты в процессе схватывания гипса увеличиваются в объеме, поэтому они не дают усадки и прочно удерживаются в трещинах.

Подмазка трещин производится стальными шпателями (рис. 1) сначала поперек, а затем вдоль трещин. Через 6—8 часов, когда подмазанные места просохнут, их шлифуют наждачной или стеклянной шкуркой № 1 или 2.

Рис. 1

При огрунтовке поверхностей прочность пленки будет выше, если грунтовочные составы наносить и растушевывать при помощи маховых кистей.

Для получения высококачественной клеевой окраски огрунтованные поверхности выравнивают слоем шпаклевки. Наиболее простыми в изготовлении являются гипсомеловые шпаклевки.

К 10 литрам 10%-ного водного раствора малярного клея добавляют два литра 5%-ного мыльного раствора и тщательно перемешивают их механизированным способом до получения эмульсии. Затем при интенсивном перемешивании в полученную эмульсию добавляют сухую смесь, состоящую из 3 частей просеянного мела и 1 части гипса до получения рабочей густоты.

Шпаклевку перетирают на краскотерке и пропускают через вибросито.

В настоящее время широко применяется универсальная синтетическая шпаклевка КЛМ. Эта шпаклевка хорошо сцепляется с деревом, бетоном, гипсобетоном и обладает высокой прочностью. И,  конечно, самое главное, что она длительное время сохраняет свои свойства и после нанесения на поверхность не дает усадки, вздутий или отслаивания.

Приготовление шпаклевки КЛМ не требует использования растительных масел — ценного пищевого сырья. В ее состав входят: 9%-ный водный раствор клея КМЦ (натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы), латекс СКС-30, 10%-ный раствор хозяйственного мыла и мел. Шпаклевка приготовляется централизованно и доставляется на строительные объекты в готовом виде.

Для нанесения шпаклевки на поверхности стен и потолков применяют деревянный шпатель. Чтобы рабочая кромка шпателя не слишком быстро истиралась, ее делают из капроновой пластинки (рис. 2).

Рис. 2

При сглаживании шпаклевки шпатель держат в руке под углом 10—15°, при этом указательный и средний палец плотно прижимают шпатель сверху, а большой палец — снизу.

Для разглаживания шпаклевки, нанесенной механизированным способом, применяют более широкие шпатели, имеющие ' удлиненную ручку или две коротких.

Для лучшего выравнивания поверхности стен и потолков обычно наносят два-три слоя шпаклевки. Каждый нанесенный и просохший слой шпаклевки обязательно шлифуют и грунтуют.

Для шлифовки используют предложенное автором брошюры приспособление (рис. 3), состоящее из деревянной площадки размером 150x180 мм с закругленными сверху и снизу краями, металлической вилки, жестко укрепленной на длинной ручке и двух подпружиненных проволочных скоб, которые своими острыми концами прокалывают конец шкурки на торцовой стороне и удерживают ее от разматывания.

Рис. 3

Площадка шарнирно крепится к вилке средней частью боковых сторон при помощи двух винтов и может свободно вращаться на них, что необходимо для наматывания на площадку полосы наждачной или стеклянной шкурки длиной 1,5 м. По мере истирания шкурки использованные ее участки обрываются.

Шлифовка зашпаклеванных поверхностей — трудоемкий процесс, поэтому при больших объемах окрасочных работ используют затирочные машинки, работающие от сжатого воздуха или электрического тока.

Пневматическая затирочная машинка СО-54 (рис. 4) со сменными рабочими дисками позволяет использовать для шлифовки зашпаклеванных поверхностей (в зависимости от требуемого качества отделки) наждачную шкурку с любой крупностью зерна. При помощи такой машинки за один час можно отшлифовать 35—40 м2 зашпаклеванных поверхностей. Масса такой машинки 1,5 кг. Сжатый воздух для вращения диска подается по резиновым шлангам от компрессора СО-62 (рис. 5).

Рис. 4							Рис. 5

Закончен процесс подготовки поверхности. Пора приступать к наиболее ответственной операции — окраске. Для внутренней отделки помещений применяют в основном клеевые колера. Окрашенные поверхности должны быть гладкими, однотонными и не отмеливаться.

Очень важно составить нужный цвет клеевого колера. При этом необходимо помнить, что пигменты обладают различной интенсивностью и при размешивании они могут значительно изменить цвет колера. Вот почему приготовление клеевых окрасочных составов всегда начинают с основного компонента и к нему постепенно добавляют остальные. Водные составы при высыхании светлеют, поэтому сравнивать цвет краски с заданным образцом можно только после полной их просушки. Сделанные пробные выкраски должны сохнуть в естественных условиях без дополнительного'прогрева, чтобы от высокой температуры не изменялся цвет краски.

Если при высыхании окрашенных участков появляются мраморовидные пятна, значит в колер добавлено излишнее количество клея. Если окрашенные поверхности оставляют на пальцах следы мела, то клея в колере недостаточно.

Колер должен обеспечивать хороший разлив краски на поверхности. При нормальной густоте колер образует на вертикально установленном стекле потеки длиной 20—30 мм.

На подготовленные поверхности клеевые краски наносятся кистями, валиками и распылительными устройствами. Из простейших инструментов для клеевой окраски используют кисть-макловицу (рис. 6).

Рис. 6

Для нанесения колеров на окрашиваемые поверхности широко применяются меховые валики (рис. 7). Их используют при огрунтовке и окраске предварительно подготовленных поверхностей водными и другими малярными составами.

Рис. 7

Валик представляет собой металлический цилиндр, обтянутый чехлом из цигейки. Цилиндр свободно посажен на ось из круглой стали диаметром 8 мм; конец оси изогнут под прямым углом к валику и служит рукояткой. На конце рукоятки имеется деревянная ручка. Вместо меха для чехлов могут применяться ворсистые капроновые ткани. Используя валики, маляр может окрасить за одну смену 300 м2 поверхностей. Площадь окраски, выполняемой одним меховым чехлом до его износа составляет 1500—2000 м2.

Для окраски строящихся зданий применяют также и поролоновые валики. В отличие от меховых валиков они позволяют получать более однородную структуру окраски, к тому же их изготовление обходится в несколько раз дешевле. Однако поролон имеет и свои недостатки: он глубоко впитывает в себя краску и значительно утяжеляет валик. Если же уменьшить толщину слоя поролона на валике за счет увеличения диаметра втулки, то валик быстро изнашивается. Кроме того, такой валик трудно полностью промыть от краски.

При работе с меховыми или поролоновыми валиками применяют специальную ванночку для краски (рис. 8). Ванночка изготавливается из кровельной стали толщиной 0,68 мм в форме прямоугольного короба емкостью 18 л, по периметру которого для жесткости закатана проволока диаметром 3 мм. Внутри ванночки укреплена в наклонном положении сетка с ячейками 5 мм. Сначала валик погружают в краску, а затем прокатывают по сетке, чтобы равномерно распределить краску по поверхности валика и снять ее избыток. Перед началом работ ванночку наполняют краской примерно наполовину и в дальнейшем стараются поддерживать этот уровень. Ванночка имеет складывающиеся ручки, позволяющие переносить ее в горизонтальном положении.

Рис. 8

Нанесение водных окрасочных составов может производиться при помощи удочки. На рис. 9 показана побелка потолков способом распыления окрасочных составов. Электрокраскопульт с помощью колеблющейся резиновой диафрагмы засасывает из ведра побелочный состав и направляет его к распылительной головке удочки. Одновременно часть побелочного состава по другому шлангу направляется обратно в ведро, где сильной струей перемешивает состав и не позволяет частичкам мела осесть на дно. Чтобы предохранить шланги от разрыва при временном прекращении работ, электрокраскопульт оборудован перепускным клапаном, который при отключении удочки и повышении давления открывается и позволяет краске циркулировать по замкнутому кругу. Кинематическая схема работы электрокраскопультов СО-22, СО-61 показана на рис. 10. При помощи электрокраскопульта можно за час окрасить 250 м2 поверхностей.

Рис. 9					     Рис. 10

При небольших объемах окрасочных работ применяют ручной краскопульт СО-20, который позволяет создать и окрасить водными окрасочными составами до 200 м2 поверхностей в час.

Внутренние поверхности в зданиях обычно покрывают масляными красками не только с целью получить красивую декоративную отделку, но и потому, что масляные краски не пропускают влагу и препятствуют образованию коррозии на металлических конструкциях здания. Масляные покрытия не пропускают воздух, поэтому окраску стен производят, как правило, только до высоты 1,6—1,8 м. Вы, наверное, уже обратили внимание, что масляные покрытия бывают глянцевые и матовые. Глянцевые масляные покрытия значительно прочнее матовых. Это объясняется тем, что для приготовления масляных красок используют натуральные олифы. Красками, дающими глянцевые покрытия, покрывают оконные переплеты, наружные двери, балконные ограждения и металлические кровли.

Для получения матовых поверхностей при внутренней окраске помещений в масляные краски добавляют скипидар или лаковый керосин. Чтобы ускорить высыхание нанесенного слоя масляной краски, содержащей большое количество растворителей, в нее добавляют сиккатив. Подготовка поверхностей под масляную окраску — сложный процесс: он включает такие операции, как сглаживание, расшивка трещин, подмазка, шпаклевка, огрунтовка, шлифовка и проолифка. При подготовке к окраске деревянных поверхностей требуется произвести вырезку сучьев и засмолов.

В отличие от грунтовок, применяемых под клеевые краски, составы для проолифки поверхностей не только образуют прочную пленку, обеспечивающую равномерное распределение краски, но и предохраняют древесину от загнивания, а металлические конструкции от коррозии. Для проолифки поверхностей ручным способом применяют тщательно перемешанный состав, в котором на каждый килограмм олифы приходится 50 г густотертой масляной краски. Если состав для проолифки наносят механизированным способом, то в него добавляют еще 50-100 г. скипидара. В состав масляной шпаклевки входит большое количество олифы, сиккатив, растворитель, 10%-ный раствор животного клея, 40%-ное хозяйственное мыло и мел.

В полученный раствор добавляют 0,2 л уайт-спирита, скипидара или сольвента, 0,05 кг сиккатива и часть мела. После получения однородной массы добавляют еще немного мела до получения рабочей густоты.

Полученный состав пропускают через краскотерку и в специальных бачках или бумажных стаканах направляют на строящийся объект.

Масляную шпаклевку наносят на поверхность ручным и механизированным способом. Если шпаклевка предназначена для распыления удочкой или шпаклевочным пистолетом, то в нее добавляют меньше мела, чтобы сделать ее более жидкой. После шлифовки подмазанных мест, слоев шпаклевки и огрунтовки приступают к окраске поверхностей. При отделке жилых помещений масляными колерами используют главным образом меховые и поролоновые валики.

Строители Перми применяют для окраски масляными составами стен, полов и столярных изделий поролоновые валики с пневматической подачей колеров (рис. 11).

Рис. 11

В качестве красконагнетательного бачка используется переконструированный бензорезный бачок К-51, в крышку которого дополнительно ввернута горловина для заливки колера. Принцип действия такой установки показан на рис. 12. В бачок заливают процеженную масляную краску и закрывают горловину пробкой. При помощи ручного насоса в бачке создается рабочее давление, достигающее 2 Па. Когда кран на ручке валика открыт, краска проходит по шлангам через стальную изогнутую трубку и затем попадает в поролоновый валик. Через поры поролона краска просачивается на поверхность валика и оттуда при его прокатке попадает на окрашиваемые поверхности.

Рис. 12

Производительность такого валика при масляной окраске стен и полов достигает 700 м2 в смену.

Для более трудоемких процессов — окраски радиаторов, труб, балконных и лестничных ограждений, применяют сконструированные автором брошюры специальные приспособления, позволяющие уменьшить трудоемкость операций и значительно повысить качество окраски.

Приспособление для окраски металлических труб (рис. 13) состоит из двух дюралюминиевых пластин, загнутых в виде серпа и вставленных одна в другую. Внутренняя пластина крепится к ручке при помощи двух круглых штырей. К средней части наружной пластины крепится штырь с резьбой, который проходит через отверстие в ручке и при помощи надетой на него пружины отжимает от ручки наружную пластину. В этом положении продольные кромки двух загнутых пластин не соприкасаются друг с другом, что позволяет вставлять между ними концы полоски из цигейковой шкурки. На конец штыря навертывается круглая рифленая гайка. При ее завертывании штырь, преодолевая натяжение пружины, подтягивает к ручке наружную пластину. При этом кромки сдвигаются и плотно зажимают концы шкурки. Средней частью шкурка надевается на вилку штока, выполненную из двух стальных проволочек диаметром 1.5 мм. Это необходимо для того, чтобы вывернуть шкурку наружу и набрать на нее краску, как это показано на рис. 13.

Рис. 13

При окраске приспособление перемещают вдоль трубы. Чтобы окрасить трубу со всех сторон, достаточно повернуть его вокруг трубы на 90°. Подгонка шкурки к диаметру трубы осуществляется ее укорачиванием или удлинением при зажиме кромками пластин. При помощи такого приспособления можно легко окрашивать трубы, не пачкая краской стен.

Для окраски со всех сторон радиаторов, ниш, расположенных за ними, металлических конструкций и других деталей зданий, к которым затруднен доступ, применяется специальная кисть (рис. 14). Она представляет собой флейц шириной 50 мм, закрепленный в укороченной на 10 мм металлической обойме, имеющей вместо ручки деревянную заглушку. В торцы заглушки через просверленные в обкладке отверстия ввернуты два шурупа, с помощью которых флейц шарнирно удерживается в вилке, вставленной в деревянную ручку. Поворот флейца осуществляется посредством тяги, которая крепится к проушине, находящейся на боковой стороне обкладки. Конец тяги загнут и вставлен в отверстие тыльного конца ручки. Для перемещения тяги имеется петля.

Рис. 14

При работе маляр берет кисть в руки таким образом, чтобы один из средних пальцев входил в петлю, а остальные прижимали тягу к ручке. Если, например, требуется окрасить радиатор, маляр, обмакнув кисть в краску, помещает ее между секциями радиатора и поворачивает флейц в наиболее удобное положение. Чтобы вывести кисть обратно, флейц следует вернуть в нейтральное положение.

Спаренный валик для окраски балконных и лестничных ограждений (рис. 15) состоит из двух поролоновых цилиндров, насаженных на латунные или дюралюминиевые трубки. Цилиндры свободно вращаются на коленчатых осях, одна из которых неподвижно закреплена в ручке приспособления, а другая может свободно поворачиваться в отверстиях скобы, прикрепленной шурупами к передней части ручки. К концу оси двумя винтами жестко привернута изогнутая металлическая пластинка, при помощи которой можно большим пальцем руки разжимать валики, чтобы завести их на окрашиваемую конструкцию или набрать на них краску из ванночки.

Рис. 15

Окрашиваемые детали балконных и лестничных ограждений могут быть круглыми, квадратными или прямоугольными, но толщина не должна превышать 5—6 см. Применение спаренных валиков дает возможность одновременно окрашивать две стороны детали.

Современное строительство нуждается в большом количестве окрасочных составов. Строительные краски должны обладать не только красивым внешним видом, прочным сцеплением с основанием и долговечностью, но и сравнительно низкой себестоимостью изготовления.

В настоящее время на стройках страны получили распространение и признание окрасочные составы, для приготовления которых не требуется (или требуется в меньшем количестве) таких дефицитных материалов, как олифа и белила.

В 'качестве связующих для их приготовления широко применяют жидкое стекло и различные полимеры: поливинилацетатные и акриловые эмульсии, латексы.

Эти окрасочные составы — полноценные заменители масляных красок и даже таких дорогостоящих материалов, как полированный мрамор и глазурованная керамическая плитка.

Для окраски фасадов и внутренних помещений жилых, общественных и производственных зданий широко применяются силикатные краски. В качестве вяжущего и клеющего вещества для их приготовления применяют водный раствор жидкого калийного стекла.

Силикатные краски обладают стойкостью к истиранию, действию воды и плесени и могут служить в течение 15—20 лет.

Завод поставляет силикатные краски в двухтарной упаковке: сухие пигменты в бумажных мешках или фанерных бачках, а концентрированный раствор жидкого калийного стекла в деревянных бачках или железной таре.

В приобъектной колерной мастерской жидкое калийное стекло разбавляют двойным по объему количеством воды. Затем жидкое стекло и пигментную часть, взятые в равных количествах, перемешивают в растворосмесителе до получения однородной смеси и процеживают через сито, имеющее 600 отв/см2. Готовые силикатные краски должны быть использованы не позднее чем через 12 ч с момента их приготовления. При подготовке поверхностей под окраску силикатными красками подмазку трещин и шпаклевку производят без применения гипсовых, из-вестково-гипсовых или известково-алебастровых составов.

Для огрунтовки наружных поверхностей используют жидкое калийное стекло. Внутри здания применяют мыльно-клеевые или купоросные грунтовки, а для выравнивания поверхностей — масляноклеевые шпаклевки или полимерце-ментные выравнивающие составы, состоящие из 5 частей мела, 5 частей асбеста, 5 частей серого цемента, 0,6 части казеинового клея, 1,2 частей по-ливинилацетатной пластифицированной эмульсии и 8 частей воды.

Окраска поверхностей силикатными красками производится по высохшему грунту через 10—12 часов после его нанесения в два слоя при помощи кистей, валика и пистолета-распылителя (рис. 16).

П истолет-распыл ител ь отличается простотой конструкции и безотказностью в работе. Он предназначен для механизированного нанесения на окрашиваемые поверхности силикатных, известковых и других водных красок.

Рис. 16

При нажатии на курок открывается клапан, который пропускает краску в трубку, имеющую на конце распылительную головку. Производительность пистолета 280 м2 в час.

Окраску фасадов зданий силикатными красками выполняют обычно два звена маляров. Все операции по очистке поверхности фасада от пыли, огрунтовке, шпаклевке и зачистке начинают с верхнего этажа. Для этой цели используют подвесные люльки и балконы.

Два маляра 4-го и 3-го разрядов поднимают и опускают люльку и производят окраску фасада при помощи валиков с удлиненными ручками.

Маляр 4-го разряда готовит малярные составы и подает их к рабочему месту. При механизированной окраске фасадов работу с люлек выполняют маляры 4-го и 5-го разрядов. Не рекомендуется приостанавливать окраску, не достигнув архитектурных границ здания (углов, балконов, карнизов), а также производить окраску фасадов под прямым воздействием горячих солнечных лучей, во время дождя и мороза.

Приспособление для накатки рисунка (рис. 17) состоит из сменного резинового валика с рельефным рисунком, мягкого поролонового валика, обтянутого тканью и пропитанного краской, раздвижной рамки и деревянной ручки. При вращении валиков рельефный рисунок резинового валика смазывается краской, которая переносится затем на поверхность стены.

Рис. 17

Краску для накатки рисунка приготавливают из щелочестойких пигментов и жидкого стекла.

Инструменты и распылительные устройства рекомендуется в течение дня промывать один-два раза чистой водой.

Применяемые в строительстве синтетические водоэмульсионные поливинилацетатные краски позволяют получать матовые оттенки, напоминающие шелковистую ткань.

По своим эксплуатационным качествам поливинилацетатные краски не уступают масляным. Они быстро высыхают, так что второй слой краски можно наносить уже через 3—4 часа. Жидкие поливинилацетатные окрасочные составы легко смываются водой с рук, безвредны при распылении, поэтому воздух в помещениях, где производятся окрасочные работы, сохраняется чистым. Их широко используют для окраски жилых и общественных зданий по дереву, штукатурке, картону и другим пористым материалам.

Поливинилацетатные краски можно наносить также на загрунтованные поверхности металла и прочные окрашенные покрытия, выполненные масляными, эмалевыми и эмульсионными красками.

При окраске стен в кухнях и коридорах и панелей в санузлах на поверхности стен предварительно производят разметку их уровней. Для этой цели используют предложенное автором брошюры специальное приспособление (рис. 18), состоящее из двухметровой деревянной рейки сечением 20x30 мм с укрепленным на ее конце обрезиненным колесиком и ползуна. Ползун можно свободно передвигать по рейке и закреплять на любом уровне. Утолщенная сторона ползуна имеет сквозное отверстие диаметром 6 мм. В него вставлена алюминиевая чертилка, имеющая с одной стороны заточенный на конус конец, а с другой стороны плоскую головку, упирающуюся в натянутую между двумя скобами резинку. Если маляру необходимо разметить верхний уровень окраски стены, он передвигает ползун вверх по рейке и закрепляет его винтом на уровне 5—7 см от верхней точки ролика. Затем он прижимает ролик к потолку и передвигает рейку вдоль стены на расстоянии 2—3 см от нее. Подпружиненная чертилка позволяет провести ровную линию по всему периметру помещения.

Рис. 18

При разметке панелей на уровне 150—160 мм на поверхности стен выполняются засечки. Для этого в углах помещений рейку упирают колесиком в потолок или ставят основанием на пол и делают чертилкой засечку. Затем на уровне засечек натягивают пропыленный сухой клеевой краской шнур и отбивают им ровную    линию.

При разметке уровней окраски стен с помощью этого приспособления не требуется применять лестниц, что позволяет значительно облегчив и ускорить эту работу.

К числу лучших строительных красок можно отнести полимерную краску «Невская», с успехом освоенную ленинградскими строителями.

Краска «Невская» прочно ложится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и деревянные поверхности. Эти свойства проверены на практике: так, в 1962 г. на некоторых строительных объектах Ленинграда была произведена экспериментальная окраска зданий; прошло уже много лет, но краски до сих пор не потеряли своей яркости.

Краска выпускается в двух видах: «Невская 1» для первого слоя и «Невская 2» для второго.

Поверхности под окраску должны быть просушены, очищены от пыли, заглажены и выровнены обычной клеевой шпаклевкой с добавлением краски «Невская» или акриловой эмульсии следующего состава: 25% животного клея(20%-ного),2% мыла хозяйственного (40%-ного), 5% олифы оксоль, 15% эмульсии поли-метилакрилата и 53% молотого мела.

На просохшую шпаклевку краска «Невская» наносится кистью или поролоновым валиком. Время высыхания нанесенного слоя краски составляет 1—2 часа.

Окраску распылением можно производить только в хорошо вентилируемых помещениях. После окончания работ все инструменты и приспособления тщательно промывают водой с мылом и при помощи влажной тряпки удаляют краску, попавшую на пол.